| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

土木工程材料/建筑材料

实验指导书及实验报告

班    级：_________________

组    别：_________________

姓    名：_________________

学    号：_________________

指导教师：_________________

浙江工业大学建筑工程学院

土木基础实验室建筑材料实验组

2009年5月

土木工程材料  实验内容

| 序号 | 实验 项目 | 学时 | 类型 | 每组 人数 | 基本教学要求 | 实验要求 | 开放要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥实验 | 3 | 验证性 | 3 | 掌握水泥物理性能的检验方法和水泥胶砂试件的成型方法、养护条件等；掌握水泥胶砂的力学性能检验和数据处理方法，根据检验结果评定水泥强度等级，得到实验用水泥实测强度。 | 必做 | 集中安排 |
| 2 | 骨料 实验 | 2 | 验证性 | 3 | 掌握骨料的表观密度、堆积密度、筛分析实验和数据处理方法，评定骨料级配，为混凝土和沥青混合料配合比设计及混凝土和沥青混合料实验提供原材料的基本数据。 | 必做 | 集中安排 |
| 3 | 混凝土 实验* | 3 | 综合性 | 6 | 根据水泥和混凝土用骨料实验结果进行混凝土的配合比设计，并根据设计配合比试拌混凝土，掌握混凝土拌合物和易性测定和调整方法、混凝土表观密度测定、试件的成型方法。掌握混凝土抗压强度、劈裂抗拉强度的检测和数据处理方法。 | 选做 | 开放 |
| 4 | 沥青实验 | 2 | 验证性 | 3 | 掌握沥青三大指标的测定方法。 | 必做 | 集中安排 |
| 5 | 沥青混合料实验* | 3 | 综合性 | 6 | 根据骨料实验和沥青实验结果进行沥青混合料的配合比设计，并根据设计配合比试拌沥青混合料，掌握沥青混合料的性能参数的测定方法，掌握沥青混合料配合比的确定方法。 | 选做 | 开放 |
| 6 | 演示实验 | 2 | 演示 | 30 | 了解混凝土非破损、半破损检测方法，钢材的拉伸性能、冷弯性能、烧结普通砖、多孔砖和砂浆力学性能的检验方法。 | 必做 | 集中安排 |

土木工程材料实验  日程安排表

|  | 实验项目 | 实验时间 |  | 实验报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥实验(1) |  |  |  |
| 2 | 砂实验 |  |  | 交报告 |
| 3 | 水泥实验(2) |  |  | 交报告 |
| 4 | 混凝土实验(1) |  |  |  |
| 5 | 沥青三大指标实验 |  |  | 交报告 |
| 6 | 混凝土实验(2) |  |  | 交报告 |
| 7 | 沥混马歇尔实验演示 |  |  |  |
| 8 | 其它演示实验+样品 |  |  | 交报告 |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 | 基本物理性质实验(自学) |  |  |  |
| 其它演示实验为取芯、回弹、超声波、碳化、抗渗、砖、钢筋拉弯等演示 |  |  |  |  |

土木工程材料实验指导书说明

1、教材中“取样”、“主要仪器设备”已有详述，该“指导书”基本上以实验中注意点为主。

2、实验时，原则上以3人为一实验小组，亦可酌情适当组合进行。

3、每次实验进行顺序原则上为：教师讲解(实验内容及实验操作要点、手法示范、实验中注意点，测试精度要求等)——学生分组实验——查看实验记录和验收所用仪器、设备——清理。

4、实验中，学生必须自始至终按规定内容逐项进行，如发现分工检测情况，应重做该项实验。

5、上实验课前，应检查实验的准备工作，包括：材料准备、仪器、设备的准备和运转、操作情况等，如发现存在问题，应立即与实验室教师联系，以保证实验课的正常进行。

实验一  基本物理性质实验

一、实验内容及要求

1、掌握材料密度、表现密度、吸水率的测定方法。

2、计算孔隙率。

3、掌握天平等称量仪器正确的使用方法。

二、实验中注意点

1、使用天平前应调整零点。

2、使用天平时，砝码、试样在称盘上的位置不能颠倒。

3、密度瓶中液体的读数应以与弯月面相切的刻度为准。

4、注意排空刻度瓶中气泡。

5、吸水率测定时，浸在水槽中的试件底部应用玻璃棒垫起，以免与槽底直接接触。

三、测试精度要求(见下表)

| 密度瓶读数 | 称量 | 尺寸 | 计算结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 密度 | 表观密度 | 孔隙率 | 吸水率 |
| 0.01ml | 0.1g | 0.1mm | 0.01g/cm3 | 0.01g/cm3 | 1% | 1% |

基本性质实验复习思考题

1、密度测试时，所用液体为何不能与所测材料起反应？

2、孔隙率不同的同样材料密度是否相同？

3、密度测定时，为何要排出密度瓶中的气泡？

4、测定含孔材料密度时，磨细程度与密度测定结果之间有何关系？

实验二  砖实验

一、实验内容及要求

1、了解压力机和抗折机的工作原理，掌握正确的操作方法。

2、按规定正确测定烧结普通砖的抗压强度，根据实验结果确定砖的强度等级。

二、实验中注意点

1、压力机的作用：

(1)压力机的构造和工作原理，分施力、测力两部分理解。

(2)检查测力盘吨位与测力弹簧是否相符。

(3)试件应放在下压板中心，以免偏心受力。

(4)关紧油门，稍进油，以去除试件和下压板等的自重后，即可校正指针零点(不得用手拨动被动针，以防脱线)，随后放下上压板，并应防止冲压试件。

(5)考虑到油缸内压力等原因，回油时以先慢后快为宜(当破坏荷重较大时尤应注意)。

(6)清理压力机时，就注意上下压板面、下压板与机座夹缝中及其他部位碎屑的清理。

2、抗压强度的测定：

(1)受力面尺寸的测量，以离试件边缘为30mm不准，上、下试面共应测得长宽尺寸各四个，选长宽最小值计算受压面积。

(2)试件受力时，应尽量避免靠近砖块观看，以免碎屑弹出损及眼睛。(说明：受力面积取“长、宽最小值计算”，可以认为是试件最小尺寸以外的受力面不起承受作用。)

3、抗折强度(荷重)的测定：

三、测试精度要求(见下表)

| 项 目 | 尺寸 | 受力面积 | 加荷速度 | 破坏荷重 | 强度计算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度 | 1mm | 1mm2 | 5kN/s | 1kN | 0.1MPa |
| 抗折强度(荷重) | 1mm | - | 50~150N/s | 0.1kN | 0.1MPa或0.1kN |

烧结普通砖实验复习思考题

1、烧结普通砖的抗压试件是怎样制作？为什么要在折断后再重叠？

2、烧结普通砖的强度等级是如何确定的？

实验三  水泥实验

一、实验内容及要求

1、学习水泥的细度、标准稠度、凝结时间、安定性和强度的检测方法，并按国家标准，正确测定实验用水泥的质量和标号。

2、凝结时间的测定，由于所需时间较长，可作示范说明，但必须供给水泥加水的时间，达到初凝时的时间和达到终凝时的时间，以供学生计算初凝时间和终凝时间之用。

二、实验中注意点

1、水泥细度

(1)水泥试件倒入水筛中后，必须先以细水流冲洗(筛子同时摇动)。水流不能过大或太小，以免筛孔堵塞，筛子稍倾斜、稍有微压力，一般可免除筛子堵塞现象。

(2)用喷水冲洗时，水压控制在0.05MPa左右。

(3)筛余物移到蒸发皿中，注意不得冲失，带柄蒸发皿可置于入有石棉网的煤气炉上用文火加热烘干，在水份将蒸发完之时，须注意勿使筛余物因加热沸腾而溅出。

2、标准稠度：

(1)搅拌锅内壁不得过干或过湿，过干时，可用湿布擦抹，过湿则适当擦干。

(2)拌和用水量采用调整水量法。

3、凝结时间：

(1)所需净浆应按标准稠度用水量的百分数计算加水量。

(2)开始检验时，应轻轻扶持金属圆棒，使其徐徐下降，以防止试针撞击底板而弯曲，但初凝时间仍应以针自由刺入净浆并测得的结果为准。

(3)每次测试后，均应立即将试针擦净。

(4)装净浆的圆模必须放在温度为20±1℃，相对湿度大于90%养护箱内。

4、安定性：

(1)所需水泥净浆应按标准稠度用水量的百分数计算加水量。

(2)玻璃片上应稍涂油，以防粘结而使试饼难以取下。但也不得涂油过多，以免试饼难以成型和试饼表面沾染油渍。

土木

08-1-1

(3)成型前，可建议同学将净浆分为8份后，每份净浆约重75g，取其中两份成型两只试饼，以尽可能符合试饼尺寸规格。

(4)试饼成型后，必须在试饼上进行编号。

专业               年级

班级               组数    如右图

5、胶砂强度：

(1)正确操作胶砂搅拌机和振实台。

(2)试模四周模板与底座的接触面上均应涂黄油(牛油)，以防漏浆，模板内壁均匀涂一薄层机油，以免难于脱模。

(3)将试模置于振实台上，卡紧，卡紧时注意试模与模套上下对齐，以免播料器播平时无法顺利操作。

(4)试件抹平后，静置待水泥浆初凝后，在试件上注明：年级、班级、小组、试件检测强度的龄期、成型日期等，进行编号，每条试件上应分别编号，如下图：

土木08-1-1

土木08-1-1

土木08-1-1

(5)一般以测定28天龄期的强度为准。否则必须写明试件测试龄期。

(6)抗压强度测定时，须以同一试件的2个断块顺序进行各个断块的测试和数字记录，不得混杂。

三、测试精度要求(下表)

| 项 目 | 称量精度 | 量水精度 | 计算精度 | 读数精度 | 加荷速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细 度 | 0.01g |  | 0.2% |  |  |
| 标准稠度 | 1g | 0.1ml | 0.1% |  |  |
| 凝结时间 | 1g | 0.1ml | min | min |  |
| 安 定 性 | 1g | 0.1ml |  |  |  |
| 抗压强度 | 水泥-1g | 1ml | 0.1MPa |  | 2.4±0.2 kN/S |
| 抗折强度 | 标准砂-5g | 1ml | 0.01MPa |  | 50±10N/S |

水泥实验复习思考题

1、作水泥实验时实验室的温度和相对湿度应控制在多少？

2、检验水泥细度的目的何在？

3、水泥细度检验有哪两种方法？使用的筛孔是什么形状？尺寸多大？

4、水泥标准稠度是不是检验水泥质量的必要指标？如何计算实验所得数据求得标准稠度值？

5、测定水泥的凝结时间时，每次测试后为什么须放回养护箱？

6、什么叫做水泥安定性？国标规定用什么方法检验水泥安定性？用水煮沸的作用何在？

7、安定性试饼的尺寸和形状要求如何？

8、安定性不合格的表现如何？

9、硅酸盐水泥胶砂强度测试为什么要作用标准砂，并与水泥有一定比例？

10、水泥胶砂强度试件的养护方法与要求如何？

实验四   混凝土骨料实验  (1)砂子实验

一、筛分析实验

1、筛子清理：所用筛子应逐个检查干净。如有嵌在筛孔中的砂粒，须将筛子翻转，在筛子背面筛出，以防筛孔变形，筛孔尺寸越小，越应注意。

2、筛子应按孔径自小到大，由上向下叠置，0.16mm筛下应有底盘。

3、在5mm筛子回盖后，把一套倒进砂样的筛子放进摇筛机。将摇杆压紧筛子后，拧紧横杆上的螺丝，开动机器摇筛，在摇筛时需有一人在旁照料，以防横杆上螺丝没有拧紧而致筛子倾倒。

4、摇筛10分钟，关闭摇筛机，放下横杆时，需扶住筛子，以防筛子倾倒。

5、分称时，可把筛余物倒在瓷盘里，并从筛底扫清砂粒，称后应分别放置，以备校核之用。在符合精度要求后，可将筛余物另倒入规定容器，不得倒入试样   桶内。

分称时，如筛余量超过200克时，需分两批，手工摇筛后再称。

6、筛分实验进行两次，称量用天平，固定使用，以减小误差，如分称后筛余总量与试样总量误差超过1%时，应重做。

7、精度要求：称量-0.1g，计算-0.1% ，Mx-0.01

二、表现密度测定

1、容量瓶在使用中须注意防止瓶颈折断，尤其在摇动容量瓶排除气泡时。

2、称量时天平应固定，不宜调换；称量前需将容量瓶外水滴擦干。

3、可借助漏斗装砂时宜容量瓶，速度应慢。

4、可用滴管，沿容量瓶颈内壁把残留在容量瓶颈的砂粒冲下，并可借助滴管调节水面至刻度线处。

5、因时间关系，实验可只做一次，另取相邻实验小组测试数据计算平均值决定表现密度值。

6、精度要求：称量-0.1g，计算-0.01g/cm3

三、松堆密度测定

1、称取约3kg的砂样放进漏斗。

2、容重筒需放置在漏斗中心，容重筒口与漏斗下料口净距应为5cm。

3、开启漏斗下料口挡板，必须让砂料自由下落，至在容重筒上形成锥体，关紧下料口挡板。在落料过程中，必须避免振动。

4、沿筒口刮除多余砂料时，不得移动容重筒，但可移去漏斗。在刮平和移去漏斗中，严禁受振动。

5、松堆密度实验要求做两次，取平均值。

6、精确度要求：称量-5克，计算-10kg/m3

(2)  石子实验

一、筛分析检验

1、备粒级为5~30mm或5~40mm石子。

2、取样15kg进行筛分析，取前需搅拌石料，取时需均匀。

3、筛分析时，可将石样分数次在同一孔径筛上(尤为孔径小于20mm的筛)进行筛析。

4、筛分析时，需按累计筛余决定料级，然后据之选用不同粒级所需用的筛孔尺寸。

5、筛分析实验进行一次。

6、精度要求：

称量—据现有磅称和台称的感量而定，计算-0.1%。

二、表观密度测定

1、广口瓶注满水用玻璃片滑盖瓶口后，不得夹有气泡。称量前必须擦干瓶子外水滴。

2、广口瓶倾斜后，方可缓慢放进石样，以防广口瓶碰破。

3、装进一些石料后，广口瓶缓慢倾斜，并放在手中稍加转动多次，以驱除夹进气泡。

4、表观密度可进行一次实验，另取相邻实验小组测试数据，计算平均值，决定表观密度值。

5、精度要求：称量-1克，计算-0.01g/ cm3

三、松堆密度的测定

1、取料前需拌匀石样，取料时须均匀。

2、装料时，石子应在离容量筒口5cm高度自由落进筒内，并堆积成锥体。

3、刮平时为满足与筒口尽量等高的要求，允许把筒面上大石样弃除，填以较小石样。

4、装料和刮平时，需尽量减小振动。

5、松堆密度进行一次实验。另取相邻小组测试数据，计算平均值，确定松堆密度值。

6、精度要求：称量-50克，计算-0.01,空隙率：计算-1%。

复习思考题

1、砂子表观密度，应在什么水温下进行？为什么其测试值须用水温修正系数校正？

2、砂、石的空隙率小是不是就是质量好？

3、如果砂子和石子的级配不合格应该如何处理？

实验五  普通混凝土实验

一、称料

1、称量精度要求：水和水泥-±0.5%；砂子、石子-±1%。

2、用具：水——用量筒量好后，倒入已经润湿的容器内。

水泥、砂、石——在磅称上称量，必须注意分清公斤、市斤单位。

3、砂、石的重量以全干状态为标准，不符合全干状态，须据含水率换算后称料。

二、拌和：

采用人工拌和

1、在拌和前，须将拌和用具、地面适当润湿，但不得过湿(如有积水等)。

2、拌和程序：先加砂，然后加入水泥，充分翻拌至颜色均匀，然后倒入石子翻拦均匀。在混合物中作一凹槽，倒入一半左右的水量。翻拌后，倒入剩余的水。继续翻拌到颜色均匀和石子分布均匀。拌和时，每翻拌(对拌)一次，必须用铲在混合物上铲切一次。

采用机械搅拌

1、在拌和前，须将拌和用具适当润湿，但不得过湿(如有积水等)。

2、拌和程序：先加石子、砂，然后加入水泥，拌合30s，加入水，继续搅拌60～90s。加入外加剂时，若为粉末外加剂，则与水泥一起加入，若为液体外加剂，则与水一起加入，并需考虑在用水量中扣除加入的减水剂中的含水量。

三、坍落度测定

1、坍落度筒和装料漏斗必须事先用水润湿。

2、在整个测定过程中，必须用双脚踩紧坍落度筒的踏脚板，不得松动，以防筒在装料后被“顶升”。

3、分三层装入拌匀的混凝土混合物，每层高度略大于筒高的1/3，每层装料后，插捣25次，沿坍落度筒顶刮平，并刮除去筒边混凝土拌全物后，同时移开双脚，以免坍落度筒倾斜。

4、坍落度不符要求时，须进行调整，调整时必须注意，水灰比不得改变，称料用称盘和量水用的玻璃量筒不得放在地面上，须立即送回平台上。掺加水泥和水，或是砂和石子，均须撒料拌匀。

5、测量坍落度和计算其平均值的精度要求，均定为5mm。

四、成型与表观密度测定

1、检查混凝土模固定螺丝是否拧紧，模内稍抹油以便脱模。

2、成型时一般成型一组抗压强度试件，试模可采用100mm或150mm立方体试模，成型一组劈裂抗拉强度试件，试模采用150mm立方体试模；

3、成型前试模应涂刷一层脱模油，并称出一组150mm立方体试模空试模质量，做检验混凝土表观密度用。

4、人工插捣成型时，分两层装料，每层捣25次，并用镘刀沿模内壁插抹数次，以保证在检测抗压强度时，试件表面光滑，表面刮平后，按“土木08-1-1，25/3”编号后，集中一处。机械振实成型时，将拌合物直接加入试模，至略高出试模表面，然后搬至振动台上振实成型，若加入拌合物量较少，需补充至与试模表面相平，刮平表面后编号。

5、称出成型完毕的150mm立方体试模满试模质量，并计算混凝土表观密度。

五、抗压强度测定

1、建议测定28天龄期的强度，但可视班级教学具体情况安排测试龄期。

2、压力机的正确操作，见“烧结普通砖”部分，不再介绍。

3、加荷速度应保持为：高于C30时为0.5~0.8MPa/s，低于C30时为0.3~0.5MPa/s。

确定混凝土强度等级的标准试件尺寸应为150×150×150mm，如非标准尺寸的试件，确定混凝土强度等级前，须将抗压强度进行换算。

六、抗拉强度(劈裂法)

1、为示范实验，机器(微机控制电液伺服万能实验机)操作由带实验课的老师负责掌握，测试数字建议学生抄入实验报告。试件尺寸为150×150×150mm，控制加荷速度：约1.8 kN/s。

2、从所测的数字，引导学生思考混凝土属脆性材料的突出表现。

七、抗折强度测定

1、标准试件尺寸为150×150×550mm，当集料最大粒径为30mm以下时，可采用100×100×400mm试件，但测得的抗折强度应乘以换算系数0.85。

2、安放试件时，必须使成型时的侧面接触支座。

3、加荷速度为0.5~0.7MPa/s，实验时应严格按规定的加荷速度加速。

4、结果评定方法与抗压强度结果评定方法相同。

普通混凝土实验复习思考题

1、混凝土拌合物坍落度不符合要求时，应如何调整？在实际调整时应注意什么？

2、从混凝土的立方体强度试件的制作到压力实验，为什么规定试件尺寸大小，养护条件(主要指温、湿度)及加荷速度？

3、混凝土轴心抗压强度试件的制作，为什么规定高度是宽度尺寸的2~3倍？

4、在混凝土抗拉实验中，为什么要规定使用一定宽厚度的木质三合板或硬质纤维板的垫层？能用其它材料作垫层吗？

5、为什么在混凝土抗渗试件周边(试件顶面和底面不允许)要涂刷一层融化的石蜡？

实验六  砂浆实验

一、称料

1、称量精度要求   水和水泥——±0.5%

骨料(砂)——±1.0%

2、用量：水——用量筒量好后，倒入已经润湿的水壶内

水泥——在天平上称量，允许分两次称量

砂——在磅称上称量，必须注意公斤、市斤单位

二、拌和

1、采用人工拌和或机械拌和。

2、拌和前，须将用具润湿，但不得过湿。

(1)注意加料的顺序。

(2)一般干拌时间为1.5min，总搅拌时间为5min。

三、稠度及分层度测定

1、拌和完毕后应立即进行稠度测定。

2、插捣的次数与力度，振(摇)动的次数与力度应控制好。

3、注意对零或初始读数的记录。

4、稠度值精度要求精确至0.5mm。

5、控制好测定分层度时的静置时间。

四、成型

1、分清所拌砂浆用于何种基面，以决定采用有底还是无底试模。

2、成型前试模均应涂油。

3、注意砂浆装入试模的次序及振捣次数。

4、注意养护的条件及记录

五、抗压强度测定

1、试压前，表面应刷净擦干。

2、注意对准中心位置。

3、控制加荷速度：0.5~1.5 kN/s。

4、注意结果的评定(精确到0.1MPa)。

实验七  沥青实验

一、实验内容及要求

学习测定粘稠石油沥青的针入度、延度、软化点的实验方法。通过实验，要求了解实验过程中对上述三项指标的主要影响因素，并能很好的控制它，以保证实验结果的准确性，并根据实验结果评定沥青试样的牌号。

二、实验中注意点

1、针入度

(1)调节针入度仪的调平螺丝，以保持针入度仪的水平。

(2)贮有试样的平底保温皿放到针入度仪上，然后装上标准针。注意对针的使用和保养，每次移动当心针尖弯曲。

(3)校正零点和测定时必须注意该度盘杆不能冲击标准针针杆。

(4)压按扭时必须三只手指头用力，不得推动针入度仪。

(5)每次针入实验后，必须将标准针取下用汽油或松节油将沥青擦净。

(6)每次针入孔之间和各针入孔与杯壁距离不得小于10mm。

2、延度：

(1)试模的两个端模绝对不能涂抹隔离剂。

(2)试件刮平时，务使沥青与试模面剂平，不得有凹陷或凸出现象。

(3)注意延度仪内水的温度(25℃±0.5℃)。

(4)延度仪内的水不能有风吹等振动。

(5)拉伸完毕，要随即净试模取出，并清洗干净。

3、软化点

(1)随加煤气灯使用说明，用煤气灯调节升温速度。

(2)在向杯内放水时，要将烧杯倾斜以免烧杯被冰打碎。

(3)定位环不得倒放。

(4)烧杯必须放在石棉网上加热，以使均匀受热。

(5)软化点测得后，应将温度计取下，并把软化点测定架和已被沥青包牢的环、球一起放进冰水内冷却后，将小钢球剥出、清理。

(6)注意控制升温速度，不得超出规定范围。

三、精度要求

针入度——1°，延度——1cm，软化点——1℃

沥青实验复习思考题

1、沥青实验受________________影响最大，因而一切沥青实验都规定了严格________________________条件。

2、沥青的针入度说明沥青的什么性质？每一度代表标准针插入的深度若干？

3、沥青延度实验用的水温为若干？对水的密度有无要求？

4、测定沥青软化点在于了解沥青的什么性质？

5、为什么沥青软化点预计在80℃以上时，烧杯中应装入甘油？

6、烧杯中液体的起始温度高低对实验结果的影响如何？

实验八  沥青混凝土实验

一、实验内容及要求

学习沥青混凝土试件的制备方法，掌握沥青混凝土稳定度和流值的实验方法，熟悉所用的仪器设备。根据实验数据确定沥青混凝土的最佳沥青用量。

二、准备工作

1、按照沥青砼组成设计方法确定各矿料的配合比例。

2、测定各矿料的表观密度和沥青的密度。

3、将各矿料分别装于瓷盘，置于烘箱中加热至140~160℃(石油沥青)或90~110℃(煤沥青)备用。

将脱过水的沥青加热至120~150℃(石油沥青)90~110℃(煤沥青)备用。

4、将试模置于烘箱中加热至120~150℃(石油沥青)或90~110℃(煤沥青)备用，击实锤的击实座部分也应加热。

三、注意点

(一)沥青砼试件制备

1、称取各矿料和沥青的配合料时，必须注意取料均匀，要有代表性。

2、注意控制沥青混合料拌和温度和击实温度。

3、人工击实时，要注意使导杆务必垂直于试模底座，让金属锤自由下落，不得施加外力。

(二)马歇尔实验

1、要严格控制试件的保温温度。

2、要注意试件在最大荷载的瞬间准确、迅速读出测力计和流值计的数值。

实验九  样品认识及实验内容

要求能通过典型样品的认识与实践，采用对比的方法，深入了解材料的共性及特性，便于掌握其基本性质。

一、建材基本性质

1、抗冻性能实验试件，抗渗实验试件。2、脆性与韧性破坏对比试件。

二、粘土砖瓦

各种实心砖、空心砖、花砖及其他烧土制品的样品。

三、水泥

1、安定性不良试饼试样。2、水泥受侵蚀样品。3、不同品种水泥样品。4、水泥有关的组织构造的典型照片或图片。

四、混凝土及砂浆

1、各种品种骨料对比。2、针、片状典型颗粒和样品与测定。3、有机物含量测定用标准溶液。4、单料级及连续级配图片或样品。5、碱骨料反应破坏情况照片或样品。6、各种混凝土样品：陶料混凝土、加气混凝土、泡沫混凝土、无砂大孔混凝土、聚合物水泥混凝土、纤维混凝土、聚合物浸渍混凝土。7、典型混凝土受压及劈裂破坏的样品。8、不同酸性物质对混凝土腐蚀后的情况样品。9、混凝土用的主要外加剂样品。(包括减水剂、加气剂、早强剂、泡沫剂、速凝剂样品)10、砂浆分层度及稠度测定仪。

五、建筑钢材

1、各种钢筋的名称牌号2、型钢样品3、冷弯、冲击、耐疲劳性能实验录像演示。

六、木材

1、针叶树及阔叶树三剖面比较图2、各种木制品样品3、木材腐朽虫蛀样品。

七、沥青材料

1、石油沥青及煤沥青样品对比2、各种卷材样品3、各种沥青制品的样品。

八、建筑塑料

1、各种建筑塑料样品。(聚乙烯、聚氯乙烯、酚醛树脂、环氧树脂……等)

2、各种塑料制品。(塑料板、塑料薄膜、壁纸、地面布……等)

3、塑料制作小配件在建筑上的应用。

九、保温、隔热、吸声、装饰材料

膨胀珍珠岩、泡沫混凝土、加气混凝土、矿渣棉、玻璃棉、玻璃纤维制品、

蜂窝板、石膏板及其它吸声材料等样品。

装饰材料、花岗石板、大理石板、人造大理石板等各种饰面材料等。

实 验 报 告

实验一  基本物理性质实验

专业：____________班级：_____________组别：_______________

同组人员姓名：____________________________________________

室温：_____________水温：_____________相对湿度：__________

试样来源或产地：__________________________________________

实验日期：__________年_______月______日

一、实验目的

二、实验仪器及用具

三、实验步骤

四、实验记录与计算

1、密度实验

| 试样编号 | 试样质量(g) |  |  | 试样体积(cm3) |  |  | 密度ρ (g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 初读数 V0 | 初读数 V1 | 试样体积V2 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

2、表观密度实验

| 试样外观 尺寸(cm) | a |  |  |  | b |  |  |  | c |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a1 | a2 | a3 | a | b1 | b2 | b3 | b | b1 | b2 | b3 | c |
| 外观体积V0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表观密度ρ0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

孔隙率计算：

P=(1−ρ0ρ)×100%=

吸水率实验

| 试样编号 | 试样质量 m(g) |  | 吸水饱和后试样质量m1(g) | 吸水重量 mw(g) | 吸水率W(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 平均吸水率W(%) |  |  |  |  |  |

五、结果分析

实验二  砖实验

专业：____________班级：_____________组别：_______________

同组人员姓名：____________________________________________

室温：_____________水温：_____________相对湿度：__________

试样来源或产地：__________________________________________

实验日期：__________年_______月______日

一、实验目的

二、实验仪器及用具

三、实验步骤

四、实验记录与计算

1、抗压强度实验

试件制作日期：                  年    月    日

实验机最大加载范围：_________________________

使用的最大加载范围：_________________________
    加荷速度：___________________________________

| 试 样 编 号 | 试样尺寸(mm) |  | 受压面积 A(mm2) | 破坏荷载P(kN) |  | 抗压强度 fc (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长a | 宽b |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 平均值fc(MPa) |  |  |  |  |  |  |
| 最小值fc,min(MPa) |  |  |  |  |  |  |
| 标准差s(MPa ) |  |  |  |  |  |  |
| 变异系数δ |  |  |  |  |  |  |
| 标准值fk(MPa) |  |  |  |  |  |  |
| 强度等级 |  |  |  |  | 根据标准： |  |

实验三  水泥实验

专业：____________班级：_____________组别：_______________

同组人员姓名：____________________________________________

室温：_____________水温：_____________相对湿度：__________

试样名称___________________，来源或产地：______________________________

实验日期：__________年_______月______日

一、实验目的

二、实验仪器及用具

三、实验步骤

四、实验记录与计算

(一)细度检验

采用水筛法对水泥进行细度检验

| 试样质量(g) | 筛余物烘干后质量(g) | 筛余 % |  | 合格性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实测值 | 标准规定值 |  |

(二)标准稠度用水量测定

| 实验 次数 | 水泥质量C(g) | 加水量W(g) | 试杆距底板距离 (mm) | 标准稠度用水量P(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 |  |  |  | 标准稠度水泥净浆——试杆距玻璃板6±1mm |
| 2 | 500 |  |  |  |  |
| 3 | 500 |  |  |  |  |

(三)水泥净浆凝结时间的测定

加水时间：         时       分

| 实验次数 | 测定时间 | 距底板距离(mm) | 沉入深度(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 时 分 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 初凝时间( 时 分) |  | 终凝时间( 时 分) |  |

(四)安定性检验

合格性判断：

| 试饼法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试饼尺寸 | 养护 | 沸煮时间 | 情况 | 安定性 |  |
| 雷氏法 |  |  |  |  |  |
| 养护 | A针尖距离 | 沸煮时间 | C针尖距离 | C-A | 安定性 |

(五)水泥胶砂强度检验

1、试件成型

材料配比

| 水泥 | 水 | 标准砂 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.50 | 3.00 |  |
| 450 | 225 | 1350 | 成型三条40×40×160mm试件 |

搅拌

|  |  | 慢拌 | 慢拌 | 快拌 | 停 | 快拌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30s | 30s | 30s | 90s | 60s |  |
| 水 | 水泥 |  | 砂 |  |  |  | 胶砂 |

成型：分二次加料，二次振动成型，刮平，写标记。标准养护。拆模水中养护。

2、强度实验

(1)抗折强度测定

实验机最大加载范围：_______________________

使用的最大加载范围：_______________________

加荷速度：_________________________________

| 试件编号 | 日 期 |  | 龄期 (d) | 试件尺寸(mm) |  |  | 跨度L (mm) | 实验结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成型 | 实验 |  | 长a | 宽b | 高h |  | 破坏荷载 F(kN) | 抗折强度 f折(MPa) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗折强度f折评定值(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(2)抗压强度测定

实验机最大加载范围：_______________________

使用的最大加载范围：_______________________

加荷速度：_________________________________

| 试件编号 | 日 期 |  | 龄期(d) | 受力面积(mm2) | 实验结果 |  | 备 注 (注明剔除及特殊情况) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成型 | 实验 |  |  | 破坏荷载 F(kN) | 抗压强度 f压(MPa) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗压强度f压评定值(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |

3.水泥强度等级确定

| 水泥强度等级 |  | 根据标准： |
| --- | --- | --- |

五、结果分析

实验四  混凝土骨料实验

专业：____________班级：_____________组别：_______________

同组人员姓名：____________________________________________

室温：_____________水温：_____________相对湿度：__________

试样名称：________________来源或产地：___________________________________

实验日期：__________年_______月______日

一、实验目的

二、实验仪器及用具

三、实验步骤

四、实验记录与计算

(一)细骨料(砂)实验

1、表现密度测定          计算公式：ρ0=ρ，=mρ水/(m+m2—m1)=m/V排

| 实验次数 | 干砂质量m(g) | 瓶+砂+水质量m1(g) | 瓶+水质量m2(g) | 表观密度ρ0 (g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 表观密度(平均值)(g/cm3) (精确至0.01 g/cm3) |  |  |  |  |

2、松堆密度测定             计算公式ρ0'=m/V筒

| 实验次数 | 容重筒容积V(L) | 容重筒质量m1(kg) | 砂+容重筒质量m2(kg) | 砂质量m(kg) | 松堆密度ρ0'(kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 松堆密度(平均值)(kg/m3) (精确至10 kg/m3) |  |  |  |  |  |

3、空隙率计算

空隙率ρ'=(1−ρ0'ρ0)×100%=

4、筛分析实验                             实验前试样质量： 500   g。

| 筛孔尺寸(mm) | 筛余砂样质量(g) |  | 分计筛余百分率ai(%) |  | 累计筛余百分率Ai(%) |  |  | 通过百分率Pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第1次 | 第2次 | 第1次 | 第2次 | 第1次 | 第2次 | 平均 |  |
| (精确至) | 0.1g | 0.1g | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 1% | 1% |
| 5/4.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5/2.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25/1.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.63/0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.315/0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.16/0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底盘 |  |  | 细度模数 |  |  |  | 精确至0.01 |  |
| 总计(g) |  |  | 细度模数测定值 |  |  |  | 精确至0.1 |  |
| 细度模数由两次实验结果算得，再取平均值作为测定值。级配评定由累计筛余平均值确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

计算砂的细度模数：MX=(A2+A3+A4+A5+A6)−5A1100−A1=

绘制砂的级配曲线(绘制在结果分析部分)。

| 砂的公称粒径mm |  | 10.0 | 5.00 | 2.50 | 1.25 | 0.630 | 0.315 | 0.160 | 0.080 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂筛筛孔的公称直径mm |  | 10.0 | 5.00 | 2.50 | 1.25 | 0.630 | 0.315 | 0.160 | 0.080 |
| 方孔筛筛孔边长mm |  | 9.50 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.600 | 0.300 | 0.150 | 0.075 |
| 圆孔筛尺寸mm |  | 10.0 | 5.00 | 2.50 | 1.25 | 0.630 | 0.315 | 0.160 | 0.080 |
| 国标规定累计筛余(%) | Ⅰ区 | 0 | 10~0 | 35~5 | 65~35 | 85~71 | 95~80 | 100~90 |  |
|  | Ⅱ区 | 0 | 10~0 | 25~0 | 50~10 | 70~41 | 92~70 | 100~90 |  |
|  | Ⅲ区 | 0 | 10~0 | 15~0 | 25~0 | 40~16 | 85~55 | 100~90 |  |
| 累计筛余(%) |  | － | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |  |
| 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒级配 |  | 区 |  | 细度模数 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(二)粗骨料(石子)实验

1、表观密度测定(广口瓶法)

计算公式ρ0=

| 实验次数 | 烘干石质量m(g) | 瓶+石+水质量m1(g) | 瓶+水质量m2(g) | 表观密度 ρ0(g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 表观密度平均值(g/cm3) |  |  |  |  |

2、松堆密度测定

计算公式ρ0'=

| 实验次数 | 容重筒容积V(1) | 容重筒质量m1(kg) | 石+容重筒质量m2(g) | 石子净重m (g) | 松堆密度ρ0'(kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 松堆密度平均值(kg/m3) |  |  |  |  |  |

3、空隙率计算

空隙率ρ'=(1−ρ0ρ0)×100%=

4、筛分析实验

实验前试样重量：_________________ kg

试样(石子)最大粒径：______________mm

| 筛孔尺寸(mm) | 筛余试样质量(kg) | 分计筛余百分率(%) | 累计筛余百分率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 |  |  |  |
| 80 |  |  |  |
| 63 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |
| 31.5 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |
| 底盘 |  |  |  |
| (kg) |  | 试样总量误差(%) |  |

五、结果分析

0.16  0.315   0.63  1.25  2.5    5.0   10.0

筛孔尺寸/mm

图  筛分曲线

0

20

40

60

80

100

累

计

筛

余

%

Ⅰ区

Ⅱ区

Ⅲ区

过细

过粗

实验五  混凝土实验

专业：____________班级：_____________组别：_______________

同组人员姓名：____________________________________________

室温：_____________水温：_____________相对湿度：__________

试样来源或产地：__________________________________________

实验日期：__________年_______月______日

试样原始资料：____________________________________________

混凝土设计等级：__________________

坍落度(维勃稠度)：_____________

水泥      品种：_____________强度等级：______________

密度：_____________出厂日期：_____________

细骨科    品种：_____________表观密度：_____________

松堆密度：_____________级配：_____________

细度模数：_____________

粗骨科    品种：_____________表观密度：_____________

松堆密度：_____________级配：_____________

最大粒径：_____________

一、实验目的

二、实验仪器及用具

三、实验步骤

四、实验记录与计算

(一)试拌及和易性实验

1、本组初步计算配合比

1m3混凝土各材料用量

| 设计等级 | 混凝土各组成材料用量kg/ m3 |  |  |  |  |  |  | 水灰比 | 砂率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥 | 掺合料 |  | 水 | 细骨料 | 粗骨料 | 减水剂 |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、试拌及和易性调整

试拌_______________升混凝土及调整材料用量

|  | 试拌混凝土材料用量 |  |  |  |  |  | 和易性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试拌及调整次数 | 水泥kg |  | 水 kg | 细骨料kg | 粗骨料kg | 减水剂 | 坍落度 mm | 粘聚性 |  | 保水性 |
| 试拌量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整量1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整量2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总用量 |  |  |  |  |  |  | 调整后和易性 |  |  |  |

3、制作试件及实测混凝土表观密度

试件种类及数量

| 试件种类 | 抗压试件 | 劈裂抗拉试件 | 抗折试件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试件尺寸(mm) |  | 150×150×150 |  |
| 数量(个) | 3 | 3 |  |

混凝土表观密度实测结果

| 试件编号 | 试模容积(m3) | 试模质量(kg) | 模及混凝土质量(kg) | 混凝土净质量(kg) | 混凝土表观密度(kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.15×0.15×0.15 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 混凝土平均表观密度(kg/m3) (精确至10 kg/m3) |  |  |  |  |  |

4、基准配合比计算

本组每立方米混凝土组成材料用量按下式计算：

C=C拌C拌+S拌+G拌+W拌×ρoh实=

S=S拌C拌+S拌+G拌+W拌×ρoh实=

G=G拌C拌+S拌+G拌+W拌×ρoh实=

W=W拌C拌+S拌+G拌+W拌×ρoh实=

全班基准配合比 汇总情况 列下表

| 组别 | 混凝土材料用量 kg/m3 |  |  |  |  |  | 水灰比 | 砂率 | 坍落度mm | 表观密度kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥 | 掺合料 | 水 | 细骨料 | 粗骨料 | 减水剂 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(二)混凝土强度测定

1、立方体抗压强度

实验机最大加载范围：_______________________kN

使用的最大加载范围：_______________________kN

加荷速度：_________________________________kN/s

本组抗压强度实验结果

| 试件编号 | 龄 期 (天) | 试件尺寸(mm) |  |  | 破坏荷载 (kN) | 抗压强度fe(MPa) | 换算系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长 | 宽 | 面积 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 换算成标准立方体试件的抗压强度评定值(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |

2、劈裂抗拉强度

实验机最大加载范围：_______________________kN

使用的最大加载范围：_______________________kN

加荷速度：_________________________________kN/s

本组劈拉强度实验结果(fst=2P/πA)

| 试件编号 | 龄 期 (天) | 试件尺寸(mm) |  |  | 破坏荷载(kN) | 劈拉强度 fst(MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长 | 宽 | 面积 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 劈拉强度评定值(MPa) |  |  |  |  |  |  |

3、全班各组强度实验结果汇总表

| 组别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥强度fce |  |  |  |  |  |  |  |
| 配制强度fcu' |  |  |  |  |  |  |  |
| 水灰比W/C |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗压强度fc(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |
| 劈拉强度fst(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |
| fst／fc |  |  |  |  |  |  |  |

4、抗折强度测定

实验机最大加载范围：_______________________

使用的最大加载范围：_______________________

加荷速度：_________________________________

| 试件编号 | 龄 期 (d) | 试件尺寸(mm) |  | 支座间距(mm) | 破坏荷载(kN) | 抗折强度 (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b | H |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 抗压强度评定值(MPa) |  |  |  |  |  |  |

五、结果分析

1.实验得到的混凝土实验室配合比

| 设计强度等级 | 实验室配合比 |  |  |  |  |  | 水灰比 | 砂率 | 坍落度mm | 表观 密度kg/m3 | 抗压强度MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混凝土材料用量 kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥 | 掺和料 | 水 | 细骨料 | 粗骨料 | 外加剂 |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.分析

实验六  砂浆实验

专业：____________班级：_____________组别：_______________

同组人员姓名：____________________________________________

室温：_____________水温：_____________相对湿度：__________

试样来源或产地：__________________________________________

实验日期：__________年_______月______日

试样原始资料：____________________________________________

砂浆      设计等级：_______________稠度：_____________

水泥      品种：_____________强度等级：_______________

密度：_____________出厂日期：_____________

细骨科    品种：_____________细度模数：_____________

最大粒径：_____________表观密度：_____________

石灰膏(或粘土膏)沉入度：______________________

一、实验目的

二、实验仪器及用具

三、实验步骤

四、实验记录与计算

(一)试拌及稠度测定

1、计算配合比及试拌量

| 设计等级 | 配制强度MPa | 1m3砂浆中各材料用量/ kg |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水泥 | 石灰膏 |  | 细骨料 |  | 水 |

搅拌___________升各材料用量(kg)

| 水泥 | 石灰膏 |  | 细骨料 |  | 水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、稠度测定

| 序 次 | 第一次 | 第二次 | 评定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沉入度(cm) |  |  |  |
| 加水量(kg) |  |  |  |

(二)试件制作

试件尺寸(mm)：______________

制作数量：____________________

(三)抗压强度测定

实验日期：____________________

室    温：____________________

水    温：____________________

相对湿度：____________________

| 试件编号 | 龄期 (天) | 受力面积 (mm2) | 破坏荷载 (kN) | 抗压强度 (MPa) | 评定强度(MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

五、结果分析

实验七  沥青实验

专业：____________班级：_____________组别：_______________

同组人员姓名：____________________________________________

室温：_____________水温：_____________相对湿度：__________

试样名称：_____________来源或产地：____________________________________

实验日期：__________年_______月______日

一、实验目的

二、实验仪器及用具

三、实验步骤

四、实验记录与计算

1、针入度测定

| 实验次数 | 实验温度T(℃) | 实验荷载 m(g) | 经历时间 t(s) | 针入度P(1/10mm) |  | 针入度平均值P(℃,g,s)(1/10mm) | 实验精度校核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

2、延度测定

| 实验温度T(℃) | 延伸速度 V(cm/min) | 延度(cm) |  |  |  | 精度 校核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 试件1 | 试件2 | 试件3 | 平均值 |  |

3、软化点测定

| 实验编号 | 室内温度(℃) | 烧杯内液体名称 | 开始加热液体温度(℃) | 烧杯内液体在每分钟末温度上升记录(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 软化点TR&B (℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、结果分析

确定该沥青的牌号：

实验八  沥青混凝土实验

专业：____________班级：_____________组别：_______________

同组人员姓名：____________________________________________

室温：_____________水温：_____________相对湿度：__________

试样来源或产地：__________________________________________

实验日期：__________年_______月______日

一、实验目的

二、实验仪器及用具

三、实验步骤

四、实验记录与计算

1、本组沥青混凝土材料称量、拌和及试件成型

| 沥青混合料拌和及压实温度参考表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青种类 | 拌和温度℃ | 压实温度℃ | 沥青种类 | 拌和温度℃ | 压实温度℃ |
| 石油沥青 | 130-160 | 120-150 | 煤沥青 | 90-120 | 80-110 |

拌和温度：____________(℃)   击实温度：____________(℃)

击实次数：两面各____________次    马歇尔试验试件尺寸φ101.6×63.5mm

| 原材料 | 材料品种 | 配合比(%) | 拌和用量(g) | 表观密度(g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿料 | 碎石 |  |  |  |
|  | 石屑 |  |  |  |
|  | 砂 |  |  |  |
|  | 矿粉 |  |  |  |
| 沥青 |  |  |  |  |

2、本组毛体积密度实验 [ρf=(ma×ρw)/(mf -mw)]

(要求吸水率(mf -ma)/(mf -mw)小于2%)

| 试件编号 | qa沥青用量% | h试件高度 mm | ma干燥的试件空气中质量g | mf试件的饱和面干质量g | mw试件的水中质量g | ρf g/cm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |

2、本组马歇尔实验

| 试件编号 | qa沥青用量 % | h试件高度 mm | 测力环百分表读数 | MS换算稳定度kN | FL流值 mm | 马歇尔模数 T=MS/FL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |
| 注：当一组测定值中某个数据与平均值之差大于标准差的k倍时，该测定值应予舍弃，并以其余测定值的平均值作为试验结果。当试件数目n为3、4、5、6个时，k值分别为1.15、1.46、1.67、1.82。‖MSi - MS‖＞ks。 |  |  |  |  |  |  |

3、全班实验结果汇总表

| 组号 | 沥青用量qa(%) | 稳定度MS(kN) | 流值FL(mm) | 实测毛体积密度g/cm3 | 空隙率% | 饱和度% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

五、结果分析